http://arx.novosibdom.ru/node/192     таблица  поглощений 
Учебник Нойферта по Строительной физике

Таблица 1. Величина коэффициента звукопоглощения α некоторых распространённых материалов. По «Справочнику по строительным материалам» и данным проф. Э. Михеля. 
	Наименование  
	Толщина, см 
	Удаление от стены, см 
	Коэффициент звукопоглощения α на 1 м2 поверхности для частот, Гц 

	
	
	
	128
	512
	2048

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	А) Пористые звукопоглощающие материалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	Войлочные маты по дранке
	1,5
	0
	0,08
	0,38
	0,75

	Тоже, на относе
	1,5
	5
	0,25
	0,68
	0,8

	Стекловолокнистые стёганые матыДревесноволокнистые изоляционные плиты (средние значения)
	3
	0
	0,1
	0,7
	0,7

	
	1,3
	5
	0,2
	0,3
	0,35

	Лёгкие изоляционные плиты (средние значения) 
	2,5
	0
	0,15
	0,35
	0,5

	
	3,5
	0
	0,2
	0,4
	0,55

	
	5
	0
	0,25
	0,45
	0,6

	Рыхлая шлаковата
	5
	0
	0,22
	0,58
	0,6

	Б) Резонирующие звукопоглощающие материалы
	 

	Алюминиевая фольга
	 - 
	5
	0,1
	0,45
	0,45

	Стекло в оконных переплётах
	0,3
	-
	0,28
	0,1
	0,02

	Упаковочная бумага
	-
	5
	0,08
	0,48
	0,15

	Клееная фанера
	0,3
	5
	0,25
	0,18
	0,1

	Клеёнка
	-
	5
	0,1
	0,4
	0,05

	В) Материалы внутренних поверхностей помещений
	 

	Сплошная облицовка полированным естественным камнем, например мрамором
	-  
	-  
	0,01  
	0,01  
	0,015  

	Водная поверхность плавательных бассейнов
	- 
	- 
	0,008 
	0,013 
	0,02 

	Листовой металл, например латунь
	-
	-
	0,021
	0,015
	0,004

	Бетон
	-
	-
	0,01
	0,016
	0,023

	Известковая штукатурка по кладке, гладкая
	-
	-
	0,018
	0,018
	0,032

	Гипсовая штукатурка по кладке, гладкая
	-
	-
	0,013
	0,02
	0,04

	Линолеум, наклеенный на сплошную подготовку
	- 
	- 
	0,02 
	0,03 
	0,04 

	Кирпичная кладка, неоштукатуренная
	-
	-
	0,024
	0,031
	0,043

	Шероховатая известковая штукатурка по дранке или сетке
	- 
	- 
	0,02 
	0,034 
	0,028 

	Обои, наклеенные по слою газетной бумаги
	- 
	- 
	0,02 
	0,04 
	0,04 

	Искусственные каменные материалы
	-
	-
	0,02
	0,05
	0,07

	Резиновый пол по сплошной подготовке
	0,5
	0
	0,04
	0,08
	0,03

	Дощатая или филёнчатая обшивка
	-
	-
	0,098
	0,1
	0,082

	Г) Декоративные ткани
	 

	Бязь, миткаль (масса 50 г/ м2)
	-
	-
	-
	0,019
	-

	Хлопчатобумажная ткань (масса 0,5 кг/ м2)
	-
	-
	0,04
	0,13
	0,32

	Ковровая дорожка
	-
	0
	0,02
	0,05
	0,27

	Декоративный ковёр
	-
	0
	0,05
	0,1
	0,42

	Шерстяной ковёр толщиной 5 мм
	-
	0
	0,04
	0,15
	0,52

	Д) Предметы и люди, находящиеся в помещении
	Коэффициент звукоизоляции на 1 шт.

	Подушки с обивкой из тонких тканей
	-
	-
	0,07
	0,135
	0,132

	Стул гнутый
	-
	-
	0,014
	0,016
	0,019

	Стул, сиденье и спинка обиты искусственной кожей
	- 
	- 
	0,13 
	0,149 
	0,066 

	То же, с обивкой велюром
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,344

	Мужчина
	-
	-
	0,21
	0,45
	0,71

	Женщина
	-
	-
	0,12
	0,37
	0,62


